| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 11.56 | 19.00 |
| NK | 08.50 | 11.99 |
| OK | 22.24 | 27.45 |
| NaK | 11.33 | 09.73 |
| AlK | 28.95 | 21.19 |
| SiK | 00.42 | 00.29 |
| PK | 12.19 | 07.77 |
| SK | 00.70 | 00.43 |
| ClK | 01.33 | 00.74 |
| KK | 02.79 | 01.41 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 13.38 | 21.69 |
| NK | 07.75 | 10.77 |
| OK | 22.58 | 27.48 |
| NaK | 10.53 | 08.92 |
| AlK | 27.42 | 19.79 |
| SiK | 03.49 | 02.42 |
| PK | 11.08 | 06.97 |
| SK | 00.31 | 00.19 |
| ClK | 01.20 | 00.66 |
| KK | 02.25 | 01.12 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 15.68 | 23.34 |
| NK | 10.51 | 13.42 |
| OK | 32.67 | 36.52 |
| NaK | 16.01 | 12.45 |
| SiK | 04.64 | 02.95 |
| PK | 15.15 | 08.75 |
| SK | 00.43 | 00.24 |
| ClK | 01.69 | 00.85 |
| KK | 03.22 | 01.47 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 03.41 | 07.63 |
| NK | 02.75 | 05.27 |
| OK | 02.14 | 03.60 |
| NaK | 33.51 | 39.21 |
| SiK | 00.21 | 00.20 |
| PK | 01.30 | 01.13 |
| SK | 00.57 | 00.48 |
| ClK | 54.63 | 41.45 |
| KK | 01.49 | 01.03 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 17.03 | 25.67 |
| NK | 10.18 | 13.16 |
| OK | 28.78 | 32.57 |
| NaK | 17.88 | 14.08 |
| SiK | 02.29 | 01.47 |
| PK | 13.65 | 07.98 |
| SK | 00.39 | 00.22 |
| ClK | 06.42 | 03.28 |
| KK | 03.38 | 01.57 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 09.78 | 17.86 |
| NK | 04.38 | 06.85 |
| OK | 11.11 | 15.22 |
| NaK | 06.52 | 06.22 |
| AlK | 56.59 | 45.99 |
| SiK | 01.10 | 00.86 |
| PK | 06.22 | 04.41 |
| SK | 00.17 | 00.12 |
| ClK | 02.73 | 01.69 |
| KK | 01.40 | 00.79 |
| Matrix | Correction | ZAF |