| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 14.38 | 23.81 |
| OK | 31.05 | 38.60 |
| NaK | 15.39 | 13.31 |
| MgK | 00.97 | 00.80 |
| SiK | 09.37 | 06.64 |
| PK | 15.96 | 10.25 |
| SK | 00.76 | 00.47 |
| ClK | 00.90 | 00.51 |
| KK | 04.16 | 02.11 |
| CaK | 07.06 | 03.50 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 22.98 | 35.11 |
| OK | 28.76 | 33.00 |
| NaK | 17.57 | 14.03 |
| SiK | 04.98 | 03.25 |
| PK | 10.77 | 06.38 |
| SK | 11.67 | 06.68 |
| ClK | 00.52 | 00.27 |
| KK | 01.63 | 00.76 |
| CaK | 01.12 | 00.51 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 22.98 | 35.11 |
| OK | 28.76 | 33.00 |
| NaK | 17.57 | 14.03 |
| SiK | 04.98 | 03.25 |
| PK | 10.77 | 06.38 |
| SK | 11.67 | 06.68 |
| ClK | 00.52 | 00.27 |
| KK | 01.63 | 00.76 |
| CaK | 01.12 | 00.51 |
| Matrix | Correction | ZAF |