| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 05.66 | 12.01 |
| OK | 06.30 | 10.04 |
| NaK | 36.39 | 40.34 |
| SiK | 02.10 | 01.91 |
| PK | 01.19 | 00.98 |
| SK | 01.03 | 00.82 |
| ClK | 45.47 | 32.70 |
| KK | 01.29 | 00.84 |
| CaK | 00.57 | 00.36 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 17.84 | 28.07 |
| OK | 32.49 | 38.38 |
| NaK | 11.18 | 09.19 |
| SiK | 24.59 | 16.55 |
| PK | 07.53 | 04.59 |
| SK | 00.63 | 00.37 |
| ClK | 01.67 | 00.89 |
| KK | 02.61 | 01.26 |
| CaK | 01.47 | 00.69 |
| Matrix | Correction | ZAF |