| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 18.67 | 29.00 |
| OK | 32.23 | 37.58 |
| NaK | 17.27 | 14.01 |
| MgK | 00.30 | 00.23 |
| SiK | 15.31 | 10.17 |
| PK | 07.76 | 04.67 |
| SK | 02.89 | 01.68 |
| ClK | 00.74 | 00.39 |
| KK | 02.36 | 01.13 |
| CaK | 02.46 | 01.14 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 16.46 | 26.15 |
| OK | 32.45 | 38.70 |
| NaK | 19.20 | 15.94 |
| MgK | 00.58 | 00.45 |
| SiK | 11.72 | 07.97 |
| PK | 08.12 | 05.00 |
| SK | 01.58 | 00.94 |
| ClK | 01.40 | 00.76 |
| KK | 04.77 | 02.33 |
| CaK | 03.72 | 01.77 |
| Matrix | Correction | ZAF |