| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 31.69 | 43.46 |
| NK | 12.40 | 14.58 |
| OK | 19.62 | 20.20 |
| NaK | 09.58 | 06.87 |
| AlK | 13.45 | 08.21 |
| SiK | 02.32 | 01.36 |
| SK | 06.35 | 03.26 |
| ClK | 02.71 | 01.26 |
| KK | 01.87 | 00.79 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 24.92 | 40.24 |
| OK | 12.18 | 14.77 |
| AlK | 54.49 | 39.18 |
| SiK | 08.41 | 05.81 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 30.69 | 47.64 |
| OK | 10.46 | 12.19 |
| NaK | 11.78 | 09.55 |
| AlK | 32.08 | 22.17 |
| SiK | 01.07 | 00.71 |
| PK | 00.68 | 00.41 |
| SK | 09.76 | 05.67 |
| KK | 03.48 | 01.66 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 39.25 | 55.06 |
| OK | 17.56 | 18.50 |
| NaK | 19.97 | 14.64 |
| SiK | 01.57 | 00.94 |
| PK | 01.02 | 00.55 |
| SK | 15.06 | 07.91 |
| KK | 05.56 | 02.40 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 30.69 | 47.64 |
| OK | 10.46 | 12.19 |
| NaK | 11.78 | 09.55 |
| AlK | 32.08 | 22.17 |
| SiK | 01.07 | 00.71 |
| PK | 00.68 | 00.41 |
| SK | 09.76 | 05.67 |
| KK | 03.48 | 01.66 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 30.48 | 41.67 |
| NK | 12.43 | 14.57 |
| OK | 21.76 | 22.34 |
| NaK | 08.05 | 05.75 |
| AlK | 15.34 | 09.33 |
| SiK | 05.64 | 03.29 |
| PK | 00.46 | 00.25 |
| SK | 03.21 | 01.65 |
| ClK | 01.37 | 00.64 |
| KK | 01.26 | 00.53 |
| Matrix | Correction | ZAF |