| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 12.05 | 20.28 |
| OK | 26.26 | 33.17 |
| NaK | 27.72 | 24.36 |
| SiK | 07.26 | 05.23 |
| PK | 16.95 | 11.06 |
| SK | 07.32 | 04.61 |
| ClK | 00.60 | 00.34 |
| KK | 01.84 | 00.95 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 13.29 | 21.92 |
| OK | 28.15 | 34.87 |
| NaK | 26.06 | 22.46 |
| SiK | 07.13 | 05.03 |
| PK | 14.77 | 09.45 |
| SK | 07.59 | 04.69 |
| ClK | 01.00 | 00.56 |
| KK | 02.01 | 01.02 |
| Matrix | Correction | ZAF |