| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 12.98 | 20.99 |
| OK | 33.96 | 41.24 |
| NaK | 22.96 | 19.40 |
| MgK | 00.57 | 00.46 |
| SiK | 06.67 | 04.61 |
| PK | 11.75 | 07.37 |
| SK | 04.05 | 02.45 |
| ClK | 00.17 | 00.09 |
| KK | 04.00 | 01.99 |
| CaK | 02.91 | 01.41 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 11.18 | 19.66 |
| OK | 27.04 | 35.71 |
| NaK | 18.03 | 16.57 |
| MgK | 00.71 | 00.62 |
| SiK | 07.13 | 05.36 |
| PK | 14.68 | 10.02 |
| SK | 01.11 | 00.73 |
| ClK | 09.74 | 05.81 |
| KK | 03.99 | 02.16 |
| CaK | 06.39 | 03.37 |
| Matrix | Correction | ZAF |