| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 13.70 | 22.03 |
| OK | 32.59 | 39.33 |
| NaK | 25.15 | 21.13 |
| MgK | 00.47 | 00.37 |
| SiK | 05.92 | 04.07 |
| PK | 12.36 | 07.70 |
| SK | 05.06 | 03.05 |
| KK | 02.33 | 01.15 |
| CaK | 02.43 | 01.17 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 12.19 | 20.50 |
| OK | 30.93 | 39.02 |
| NaK | 18.23 | 16.00 |
| MgK | 00.69 | 00.57 |
| SiK | 12.67 | 09.11 |
| PK | 12.89 | 08.40 |
| SK | 00.84 | 00.53 |
| KK | 03.66 | 01.89 |
| CaK | 07.90 | 03.98 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 12.10 | 21.09 |
| OK | 26.24 | 34.34 |
| NaK | 14.55 | 13.25 |
| MgK | 00.54 | 00.47 |
| AlK | 07.55 | 05.86 |
| SiK | 10.40 | 07.75 |
| PK | 10.43 | 07.05 |
| SK | 00.67 | 00.44 |
| ClK | 08.11 | 04.79 |
| KK | 02.99 | 01.60 |
| CaK | 06.42 | 03.35 |
| Matrix | Correction | ZAF |

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 12.70 | 21.77 |
| OK | 28.71 | 36.96 |
| NaK | 16.04 | 14.37 |
| MgK | 00.60 | 00.51 |
| SiK | 11.05 | 08.10 |
| PK | 11.19 | 07.44 |
| SK | 00.73 | 00.47 |
| ClK | 08.76 | 05.09 |
| KK | 03.25 | 01.71 |
| CaK | 06.97 | 03.58 |
| Matrix | Correction | ZAF |