| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 10.65 | 17.54 |
| OK | 32.80 | 40.55 |
| NaK | 29.05 | 24.99 |
| MgK | 00.77 | 00.62 |
| SiK | 07.89 | 05.56 |
| PK | 08.73 | 05.58 |
| SK | 00.68 | 00.42 |
| ClK | 00.76 | 00.42 |
| KK | 03.20 | 01.62 |
| CaK | 05.49 | 02.71 |
| Matrix | Correction | ZAF |